# PERFORMA 30 E/BD

**PERFORMA 30 E/BD** è un fluido semisintetico emulsionabile esente da boro e da battericidi a rilascio di formaldeide. Consigliato per operazioni di taglio e rettifica non gravose su acciai e acciai basso legati, molto indicato per la lavorazione della ghisa.

Forma emulsioni traslucide con buone prestazioni al taglio, eccezionali proprietà anticorrosive e ottime proprietà detergenti. Polifunzionale in quanto adatto anche ad operazioni di rettifica.

I test di resistenza microbiologica hanno evidenziato elevate prestazioni di bioresistenza.

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRO | CONDIZIONI / NORMA | PURO | EMULSIONATO |
| Aspetto |  | Liquido limpido | Traslucido |
| Colore |  | Ambra | Paglierino |
| Fattore rifrattometrico |  | 1.00 - 1.20 |  |
| Valore pH al 5% | UNI 24003 |  | 9.80 - 10.70 |
| Densità | 20° C | 0.96 - 0.98 Kg/dm3 |  |
| Protezione anticorrosiva | DIN 51360/2 |  | 2.5% rif. |

### Contiene

olio minerale, stabilizzanti, anticorrosivi di ultima generazione.

### Non contiene

boro, donatori di formaldeide, ammine secondarie, cloro.

## CONCENTRAZIONI D’USO RACCOMANDATE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MATERIALE | ASPORTAZIONE (A PARTIRE DAL) | RETTIFICA (A PARTIRE DAL) |
| Acciai | 5 % | 3 % |
| Acciai legati | 6 % | 3 % |
| Ghisa | 4 % | 3 % |
| *Concentrazioni da intendersi rifrattometriche* | | |

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA

Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA

tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182

[info@cdu.net](mailto:info@cdu.net)

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE