**SCHEDA DATI TECNICI**

***R730 Sprazinc***

***Zincante protettivo***

Zincante a freddo di colore **chiaro**, monocomponente ad alto peso molecolare, ideale come ritocco di parti zincate, resiste ai grassi e agli olii, asciuga rapidamente e si può utilizzare come fondo per qualsiasi tipo di vernice.

**Disponibile in versione spray**.

**SETTORI di APPLICAZIONE**:

trova largo impiego per la **protezione anticorrosiva** di manufatti metallici esposti alle intemperie e all’azione aggressiva in atmosfere industriali. Assicura un’efficace protezione.

**UTILIZZO:**

applicare il prodotto nel modo più idoneo.

**CARATTERISTICHE spray**

* Aspetto a vista: liquido, grigio chiaro
* Odore: caratteristico
* Flash point: inferiore a 0°C
* Densità relativa: 0,95 gr/ml circa
* % Zinco residuo secco: 5%
* % Zinco in peso sul totale: 2%
* Purezza e qualità: 100% superfine
* Asciugatura a 20°C: (fuori polvere) 3-5 minuti / (in profondità) 8-12 ore
* Potere coprente circa 1 mq (400 ml)
* Solubilità in acqua: insolubile
* Solubilità lipidica: solubile