**SCHEDA DATI TECNICI**

***A320 Mos2lube***

***Lubrificante al bisolfuro di molibdeno***

**Lubrificante** **al bisolfuro di molibdeno** (Mos2) il connubio di olii lubrificanti con il bisolfuro di molibdeno crea un velo lubrificante che resiste alle alte temperature e alle alte pressioni, **degrippante** permette lo sbloccaggiodi parti ossidate o grippate, **sbloccante** scioglie la ruggine ed agevola lo sbloccaggio di viti e bulloni, **idrorepellente ed antiossidante** previene le ossidazioni.  
**Disponibile in versione spray**.

**SETTORI di APPLICAZIONE:**officine meccaniche in genere, per lo sbloccaggio di dadi e bulloni, prigionieri e parti filettate, cerniere, lubrifica e protegge catene, mozzi perni di collegamento, organi in movimento sottoposti a pressioni elevate anche ad alte temperature.

**UTILIZZO:**applicare il prodotto sulle superfici interessate nel modo più idoneo.

**CARATTERISTICHE**

* Aspetto a vista: liquido/limpido, nero
* Odore: caratteristico
* Densità relativa: 0,82 gr/ml circa
* Solubilità in acqua: insolubile
* Solubilità lipida: totalmente solubile
* Metalli pesanti: non ne contiene