# NO WING R700

**NO WING R700** è un protettivo semi-oleoso, anticorrosivo, antiossidante a base sintetica. Protegge tutti i metalli e le superfici pregiate dall’umidità e dall’ossidazione.

Previene la corrosione provocata dalle impronte digitali, ravviva e rende brillanti le superfici finite e quelle dotate di elevata finitura superficiale.

Disponibile anche nella versione spray.

**CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE**

|  |  |
| --- | --- |
| Aspetto | Liquido opalescente |
| Colore | Giallo ocra |
| Odore | Caratteristico |
| Tipo film | Semi-oleoso |
| Densità | 0,800 - 0,815 g/cm3 |
| Viscosità | 3 cPs |
| Flash-point V.C. | > 70°C |
| Temperatura di applicazione | > 5°C |
| Resistenza nebbia salina 5% ISO 9227 (end test 3) | 24 ore |
| Spessore film | 2-3 µm |
| Protezione al coperto | Da 6 a 12 mesi |

**Contiene**

solventi petroliferi, agenti protettivi sintetici, antiossidanti.

**MODALITÀ D’USO RACCOMANDATE**

Questo prodotto è di sicuro impiego per la protezione e la prevenzione dell’ossidazione di: stampi, utensili, blocchetti di riscontro, strumenti di misura, armi e manufatti pregiati.

Applicare a pennello, a spruzzo o per immersione sul pezzo pulito e asciutto.