# PERFORMA DUE CF

**PERFORMA DUE CF** è un fluido minerale emulsionabile esente da cloro, boro e biocidi.

Lubrorefrigerante minerale a resa totale (fattore di correzione rifrattometrica 1), utilizzabile per operazioni di taglio medio gravose e rettifica.

Forma emulsioni lattescenti verde smeraldo con eccellenti prestazioni al taglio, ottime proprietà anticorrosive e detergenti; essendo privo di cloro è specifico per le aziende aeronautiche.

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRO | CONDIZIONI / NORMA | PURO | EMULSIONATO |
| Aspetto |  | Liquido limpido | Lattescente |
| Colore |  | Verde smeraldo | Verde |
| Odore |  | Mandorla | Mandorla |
| Fattore rifrattometrico |  | 1.00 - 1.10 |  |
| Valore pH al 5% | UNI 24003 |  | 8.70 – 9.20 |
| Densità | 20° C | 0.94 - 0.96 Kg/dm3 |  |
| Protezione anticorrosiva | DIN 51360/2 |  | 3% rif. |

### Contiene

olio minerale, inibitori di corrosione.

### Non contiene

cloro, boro, biocidi, ammine.

## CONCENTRAZIONI D’USO RACCOMANDATE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MATERIALE | ASPORTAZIONE (A PARTIRE DAL) | RETTIFICA (A PARTIRE DAL) |
| Acciai | 5 % | 3 % |
| Acciai tenaci | 7 % | 3 % |
| Alluminio | 5 % | 3 % |
| Ghisa (meno indicato) | 5 % | 3 % |
| *concentrazione da intendersi rifrattometriche* | | |

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA

Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA

tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182

[info@cdu.net](mailto:info@cdu.net)

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE