Immagine che contiene testo, clipart

Descrizione generata automaticamenteKUNÈ

**OLIO PER MANDRINI**

I **KUNÈ** sono oli minerali destinati alla lubrificazione di mandrini ad elevata velocità di macchine tessili ed utensili. Sono stati formulati con basi di elevata qualità ed un pacchetto di additivi equilibrato in grado di garantire una buona protezione dalla ruggine e dall’ usura.

Garantiscono una lunga permanenza in servizio e contrastano la formazione di morchie e depositi riducendo l’assorbimento di energia dei macchinari.

**CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UNITÀ DI MISURA | **KUNÈ**  **5** | **KUNÈ**  **10** | **KUNÈ**  **22** |
| ASPETTO | - | Limpido | Limpido | Limpido |
| COLORE | - | Paglierino | Paglierino | Paglierino |
| DENSITÀ A 15 °C | Kg/dm3 | 0,818 | 0,845 | 0,854 |
| VISCOSITÀ A 40 °C | cSt | 5,1 | 10,5 | 22 |
| VISCOSITÀ A 100 °C | cSt | - | 2,80 | 4,10 |
| P.TO DI INFIAMMABILITÀ | °C | 130 | 158 | 190 |

I dati sopra riportati non costituiscono specifica.

## applicazioni

I **KUNÈ** sono indicati per mandrini di macchine tessili e di macchine utensili.