# PERFORMA 40 E/BD

**PERFORMA 40 E/BD** è un fluido semisintetico emulsionabile in acqua, per operazioni di taglio e rettifica. Esente da boro e da battericidi a rilascio di formaldeide, con un basso contenuto di olio minerale ed un elevato contenuto di additivi untuosanti sintetici la cui dispersione in acqua forma un’emulsione traslucida. Offre un ottimo potere detergente ed un elevato controllo della corrosione, oltre ad una eccellente resistenza alla degradazione microbiologica. Poco schiumogeno con acque di media durezza.

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PURO EMULSIONATO | | |
| Aspetto | Liquido limpido | Traslucido |
| Colore | Giallo brillante | Paglierino |
| Fattore rifrattometrico | 1,5 – 1,7 |  |
| Valore pH al 5% (norma UNI 24003) |  | 9,80 - 10,70 |
| Densità a 20° C | 0,99 - 1,01 |  |
| Protezione anticorrosiva a partire da (DIN 51360/2) |  | 2,5 % rif. |

### Contiene

olio minerale, stabilizzanti, anticorrosivi di ultima generazione, untuosante sintetico.

### Non contiene

boro, donatori di formaldeide, ammine secondarie, cloro.

## CONCENTRAZIONI D’USO RACCOMANDATE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MATERIALE | ASPORTAZIONE (A PARTIRE DAL) | RETTIFICA (A PARTIRE DAL) |
| Alluminio | 4 % | 3 % |
| Acciai | 6% | - |
| *Concentrazioni da intendersi rifrattometriche* | | |

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA

Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA

tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182

[info@cdu.net](mailto:info@cdu.net)

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE