# PERFORMA DUE DUE

**PERFORMA DUE DUE** è un fluido minerale emulsionabile esente da boro e biocidi, utilizzabile per operazioni di taglio da medio gravose a gravose. Lubrorefrigerante minerale a resa totale (fattore di correzione rifrattometrica 1), molto indicato per operazioni di asportazione di truciolo su acciaio e alluminio.

Forma emulsioni lattescenti color nocciola con eccellenti prestazioni al taglio, ottime proprietà anticorrosive e biostatiche, buone proprietà detergenti.

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRO | CONDIZIONI / NORMA | PURO | EMULSIONATO |
| Aspetto |  | Liquido limpido | Lattescente |
| Colore |  | Ambra scuro | Nocciola |
| Odore |  | Caratteristico | Lieve |
| Fattore rifrattometrico |  | 1.00 - 1.10 |  |
| Valore pH al 5% | UNI 24003 |  | 9.20 – 9.60 |
| Densità | 20° C | 0.94 - 0.96 Kg/dm3 |  |
| Protezione anticorrosiva | DIN 51360/2 |  | 5% rif. |

### Contiene

olio minerale, additivo EP base cloro.

### Non contiene

ammine secondarie, boro, biocidi.

## CONCENTRAZIONI D’USO RACCOMANDATE

|  |  |
| --- | --- |
| MATERIALE | ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO (A PARTIRE DAL) |
| Acciai e alluminio | 5 % |
| Acciai legati e inox | 6 % |
| Titanio | 10% |
| Ghisa (meno indicato) | 5 % |
| *Concentrazione da intendersi rifrattometriche* | |

.

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA

Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA

tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182

[info@cdu.net](mailto:info@cdu.net)

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE